P a u l i n a  Z i e l i ń s k a

Heat resistance of SiC/SiC ceramic composites

DOCTORAL THESIS

(prepared as part of the 4th edition of the ‘Industrial Doctorate’ programme)

Supervisor: DSc Maciej Motyka

Assistant supervisor: PhD Waldemar Ziaja

Rzeszow

# Streszczenie

Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy analizy właściwości termicznych i mechanicznych kompozytu ceramicznego S200H SiC/SiC, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowania w środowisku lotniczym. Badania zostały przeprowadzone w ramach doktoratu wdrożeniowego we współpracy z firmą MTU Aero Engines Polska, a ich celem było wsparcie wdrażania zaawansowanych materiałów kompozytowych w komponentach silników lotniczych.

W pracy zastosowano kompleksową metodologię badawczą, obejmującą mikroskopię świetlną i elektronową, analizę termiczną, dyfrakcję rentgenowską, pomiary gęstości metodą Archimedesa, obróbkę cieplną oraz próby pełzania. Proces utleniania kompozytu badano w temperaturze 980, 1100 i 1300 °C, dla czasów ekspozycji wynoszących 20, 40, 80 i 100 godzin. Próby pełzania przeprowadzono w temperaturze 980 i 1100 °C, pod różnymi poziomami naprężeń, w celu oceny mechanizmów deformacji zależnych od czasu i uszkodzeń mikrostrukturalnych.

Uzupełnieniem badań pełzania była analiza próbki poddanej działaniu środowiska symulującego warunki pracy silnika lotniczego. Test ten pozwolił na ocenę zachowania materiału w warunkach złożonego obciążenia termicznego, chemicznego i mechanicznego, typowego dla eksploatacji w lotnictwie. Analiza mikrostrukturalna ujawniła zaawansowane efekty utleniania, degradację powłok ochronnych oraz lokalne mechanizmy uszkodzeń, które nie występowały w warunkach statycznych badań laboratoryjnych.

Uzyskane wyniki potwierdziły, że temperatura jest głównym czynnikiem wpływającym na degradację mikrostruktury, przy czym efekty utleniania znacząco nasilają się w temperaturze 1300 °C. Włókna SiC wykazały wysoką stabilność strukturalną we wszystkich warunkach testowych, natomiast matryca okazała się podatna na utlenianie, szczególnie w obszarach ubogich we włókna. Dwuwarstwowa powłoka ochronna BN/Si3N4 skutecznie chroniła włókna w temperaturze około 1000ºC lecz ulegała degradacji przy długotrwałej ekspozycji, prowadząc do osłabienia interfejsu włókno – osnowa.

Praca wnosi istotny wkład w zrozumienie mechanizmów degradacji kompozytów SiC/SiC oraz wspiera ich zastosowanie w wysokotemperaturowych aplikacjach lotniczych. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania kryteriów oceny mikrostruktury oraz strategii ochrony materiałów ceramicznych pracujących w środowiskach chemicznie agresywnych i silnie obciążonych.