Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa obejmuje:

1. Dostawę 500 kg wosku Nr 1 i 500 kg wosku nr 2 o parametrach zgodnych z wymaganiami w Tabeli 1.

2. Wykonanie badań i wyników właściwości dostarczonych wosków nr 1 i 2: temperatura topnienia, temperatura krzepnięcia, twardość, gęstość właściwa, lepkość, skurcz liniowy.

Tabela 1. Wosk nr 1

| Lp. | Cecha | Jednostka | Wartość min | Wartość max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wosk nr 1 |  |  |  |  |
| 1 | Pozostałość po spopieleniu | % wag. | - | 0,03 |
| 2 | Penetracja w temperaturze 25⁰C | 0,1 mm | 4 | 5 |
| 3 | Temperatura mięknienia | ⁰C | 60 | 64 |
| 4 | Zawartość wypełniacza | % wag. | 30 | 35 |
| 5 | Kolor | - | zielony |  |
| Wosk nr 2 |  |  |  |  |
| 1 | Pozostałość po spopieleniu | % wag. | - | 0,03 |
| 2 | Penetracja w temperaturze 25⁰C | 0,1 mm | 4 | 5 |
| 3 | Temperatura mięknienia | ⁰C | 68 | 72 |
| 4 | Zawartość wypełniacza | % wag. | 30 | 35 |
| 5 | Kolor | - | zielony |  |